武汉市第三医院光谷院区口腔科操作台及组合柜采购项目

附件二：产品技术要求及参数：

一、柜体主体：

柜体结构要求说明：主体为厚度≥1.0mm的镀锌电解钢板，框架方管为25mm*25mm，厚度≥1.2mm，底板及柜内层板含60mm*25mm加强筋，厚度≥1.0mm，底部150mm高的304不锈钢内缩踢脚，不锈钢厚度≥1.0mm，操作台为单个柜子组装而成，可承重100公斤。

水盆要求说明：不锈钢水盆为台下盆设计，与台面焊接后为一整体。

二、主要材料技术要求：

1、电解钢板：

产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；耐腐蚀度：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准；GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。

2、三节轨道：

（1）推拉构件耐久性试验：加载推拉构件净空体积*0.35kg/dm³。＞100000次。要求：a）所有部件、连接件无断裂损坏；b）无严重影响使用功能的磨损或变形；c）用手揿压证实，紧固件无松动；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应当灵活；检验结果需符合要求。

（2）耐腐蚀试验：以样板测试面中心位置处面积2.25平方分米为考核面积，经过250小时乙酸盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级：≥9级。

符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准；

3、铰链：

（1）功能要求：垂直静载荷≥20kg；水平静载荷≥40N；耐久性≥100000次：①所有组件或结合处不应断裂；②通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；③所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；④固定组件不应松动；⑤所有组件的功能不应损害；⑥杯状暗铰链及其组件应能正常工作。

（2）耐腐蚀要求：18h，1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中≥1.0mm 锈点不超过5点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）。

符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准。

4、锁具：

（1）金属件外观：①冲压件应无脱层、裂缝；②电镀层：表面应无脱落、返绣、毛刺；应无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。

（2）金属电镀层抗盐雾①经盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm²（距离边缘棱角 2mm 以内不计），其中直径≥1.0mm以上的锈点不超过5点（距离边缘棱角 2mm 以内不计）。

符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

5、304不锈钢水槽：

耐腐蚀试验：以样板测试面中心位置处面积2.25平方分米为考核面积，经过240小时乙酸盐雾试验后，镀层的耐腐蚀等级≥9级。

符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》标准。