武汉市第三医院光谷院区口腔边台采购项目

附件二：产品技术参数及要求

| 序号 | 内容 | 产品技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 诊室边台主体 | 诊室边台采用冷轧钢涂装边柜加人造石台面。台面宽度490mm，离地高度880mm，长度根据现场测量定制，结构设计符合临床使用要求。 |
| 1.1.1 | 诊室边台柜体 | 柜体选用鞍钢或同档次优质冷轧钢板加精密的框架结构设计；侧板采用双层冷轧钢板制作工艺，加强承重钢管（材料厚度≥1.0mm），所有面板采用双层加工工艺。根据GB/T3325-2018《金属家具通用技术条件》的方法检测。 |
| 1.1.2 | 诊室边台柜体 | 柜体整体喷涂，表面经除油、酸洗、磷化的防锈处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层。产品涂层硬度、抗冲击能力、耐腐蚀性以及涂层附着力能符合GB/T3325-2018《金属家具通用技术条件》的要求， |
| 1.1.3 | 诊室边台柜体 | 产品涂层和覆面层中的可溶性重金属含量，铅(Pb)含量ND,镉（Cd）含量ND,六价铬（CrVl）含量ND，汞(Hg)含量ND,总含量ND。柜体颜色为白色（中标后提供色板确认） |
| 1.1.4 | 诊室边台柜体 | 柜体采用电阻焊接工艺，其外观和性能要求能符合GB/T3325-2018《金属家具通用技术条件》 |
| 1.1.5 | 诊室边台柜体 | 产品具有良好的稳定性并具有一定的强度及耐久性能，符合GB/T3325-2018《金属家具通用技术条件》。 |
| ▲1.2.1 | 诊室边台台面 | 以不饱和聚酯树脂为主体材料的整体浇注台面,颜色为白色（中标后提供色板确认）。边缘加厚整体制作, 具有一次成型,无接缝,表面光滑，防止污染残留，容易清洗的特点。甲醛释放量mg/L＜0.1。放射性核素比活度＜0.1。边缘作弧形精磨处理,台面与挡水边\台盆均整体成型。整体厚度12mm,边缘弧形加厚至30mm。 |
| ▲1.2.2 | 诊室边台台面 | 台面经研磨后，表面采用特殊工艺覆盖抗酸碱耐磨树脂层，符合 JC/T908《人造石标准》中的耐污染性能，方便表面清洁。巴氏硬度PMMA类A级≥65，冲击韧性≥4.0KJ/㎡，450g钢球A级品的冲击高度不低于2000mm，样品不破损，弯曲强度≥40MPa，弯曲弹性模量≥6.5GPa。耐燃烧性能上，不会产生明火燃烧或阴燃，任何形式的损坏不影响产品使用性能，并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复原状。耐化学药品性强，表面应无明显损伤，轻微损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。耐磨性≤0.6g，阻燃性能（氧指数）≥40。 |
| 1.2.3 | 诊室边台台面 | 台面表面具有针对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌（铜绿假单胞菌）、大肠埃希菌、白色念珠球菌的抗菌抑菌能力。 |
| ▲1.2.4 | 诊室边台台面 | 台面和台盆为一次浇注成型，不能为分体式台盆。（台盆尺寸不小于长430*宽300*深170mm）台面必须具有挡水边，挡水边与台面也需要模具浇注，一次成型，不能后期粘接，无接缝，需要美观光滑、牢固。 |
| 1.3. | 诊室边台主机柜 | 主机柜带门，门板为外翻收缩式设计，内置专用轨道，门板打开后可推进柜体里面,并配备公牛、鸿雁品牌或同档次三位五孔电源插线板。 |
| ▲1.4.1 | 诊室边台水盆垃圾柜 | 使用双控水装置，可通过脚控开关触动开关进行出水，同时也可以通过扳手式水龙头调节出水量及温度，既能避免交叉感染又具有调节水温的特点。 |
| 1.4.2 | 诊室边台水盆垃圾柜 | 洗手及用水设施：采用英沃德或同档次全铜水龙头，多层电镀处理，表面光亮，耐腐蚀性能符合GB/T10125的乙酸盐雾试验；密封性能、流量等性能符合GB18145的技术要求。出水可以使用电磁阀控制，无需手动的出水，防止交叉感染。 |
| ▲1.4.3 | 诊室边台水盆垃圾柜 | 废物回收箱隐蔽式置于洗手盆下方，垃圾箱门无需手动，采用膝顶式开关， 操作方便，避免交叉污染。 |
| 1.5. | 诊室边台轨道 | 采用亚当斯、DTC、英沃德或同档次知名品牌托底阻尼轨道，使用活动自如，无堵塞。具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，使用寿命长，可自由开合5万次以上，承重大于25kg。 |
| 1.6. | 诊室边台铰链 | 柜门自动闭合，阻尼铰链采用亚当斯、DTC或同档次知名品牌，铰链与柜体面水平角度＜30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度＞100°。具有快装快拆三维调节功能，使用便捷。 |
| 1.7 | 诊室边台拉手 | 拉手为欧式氧化铝，可根据临床需求提供拉手颜色。 |
| ▲ 1.8 | 诊室边台抽屉搁盘 | 抽屉内置口腔科专用搁盘五种以上可供临床选择，能满足牙科专用器具科学有序放置的要求。采用工程塑料模塑成型，无死角，并可以拿出来清洗和消毒（含高压蒸汽灭菌消毒）。规格尺寸根据口腔科材料、器械品种繁多、尺寸不一的特点专业设计制作。 |
| 2.0 | 诊室吊柜 | 吊柜采用冷轧钢涂装柜体，多种款式，多种开门方式可选，可满足医院一般储存及多用途使用功能。高600，深300，长度可根据临床需求定制。 |
| 2.1 | 诊室吊柜柜体 | 1）柜体选用鞍钢优质双层冷轧钢板，精密的框架结构设计采用加强承重钢管，厚度≥1.0mm。 2）框架整体喷涂，表面经除油、酸洗、磷化的防锈处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层。产品涂层硬度、抗冲击能力、耐腐蚀性以及涂层附着力能符合GB/T3325-2018《金属家具通用技术条件》的要求。 3）产品涂层和覆面层中的可溶性重金属含量，铅(Pb)含量ND,镉（Cd）含量ND,六介铬（CrVl）含量ND，汞(Hg)含量ND,总含量ND。具有国家级重金属检测报告或证书。4）柜体采用电阻焊接工艺，其外观和性能要求能符合GB/T3325-2018《金属家具通用技术条件》。 |
| 2.2 | 诊室吊柜铰链及拉手 | 柜门自动闭合，铰链采用亚当斯、DTC或同档次知名品牌，铰链与柜体面水平角度＜30°时，柜门即可自行关闭，阻尼闭合，无碰撞。开启角度＞100°。具有快装快拆三维调节功能，使用便捷。 |
| 2.3 | 诊室吊柜拉手 | 拉手为欧式氧化铝，可根据临床需求提供拉手颜色。 |
| 3.1 | 五层抽屉移动柜 | 五层抽屉移动柜柜体、台面、轨道、拉手、抽屉搁盘各项要求同诊室边台柜体、台面、轨道、拉手、抽屉搁盘各项要求。 |
| 3.2 | 五层抽屉移动柜万向轮 | 五层抽屉移动柜配置带刹万向轮及不带刹万向轮各1对。均采用360°可旋转全包式防尘防异物卷入医用设备专用万向轮，具有抗压稳固、轻巧耐用及静音的特点。带刹万向轮只需通过脚踩即可达到刹车及解刹的功能非常便利，刹车状态可让移动柜保持稳固便于工作人员实施操作。 |

备注：

带有“▲”的项目表示该项为重要内容，为院方对产品考量的重要依据。